中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXXX—202X

CY

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

水转印花纸质量及转印技术要求

Quality and technical requirements of water transfer paper

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）。

（征求意见稿）

（2024年11月12日）

国家新闻出版署 发布

ICS 37.100.01

CCS A 17

目  次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  水转印花纸结构	2

5  技术要求	2

5.1  印制质量	2

5.2  转印过程	2

5.3  转印质量	3

6  检验方法	3

6.1  印制质量	3

6.2  转印过程	4

6.3  转印质量	4

附录A（规范性）  附着力检测方法	6

附录B（规范性）  耐水性检测方法	8

附录C（规范性）  耐酒精性检测方法	9

参考文献	10

- 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会（SAC/TC 170/SC 2）提出并归口。

本文件起草单位：安徽江南春包装科技有限公司、田菱精密制版（深圳）有限公司、深圳市防伪溯源协会、深圳市紫光普印佳图文系统有限公司、广州市宜美印刷有限公司、深圳市丽冠卓宏科技有限公司、深圳市万极科技股份有限公司、义乌佳诚机械科技有限公司、深圳市斯达高瓷艺有限公司、铭钜新材料科技（上海）有限公司、北京市印刷技术研究所有限公司。

本文件主要起草人：陈利帮、袁维霞、郑军明、骆丽平、张旭亮、张碧轩、陈宏伟、张锋、陈家淼、詹培明、张鹏、陆自立、黄瑶、袁勇、王明亮、龚荣荣。

水转印花纸质量及转印技术要求

- 范围

本文件规定了水转印花纸产品的印制质量要求、转印技术要求，并给出了对应的检验方法。

本文件适用于转印后烘烤温度不大于200℃的水转印花纸产品的生产和检验。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 1216—2018  外径千分尺

GB/T 7705—2008  平版装潢印刷品

GB/T 9286—2021  色漆和清漆 划格试验

GB/T 18348—2022  商品条码  条码符号印刷质量的检测

GB/T 18734—2002  防伪全息烫印箔

GB/T 19425—2003  防伪技术产品通用技术条件

GB/T 21389  游标  带表和数显卡尺

GB/T 23704—2017  二维条码符号印制质量的检测

GB/T 26125  电子电气产品  六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572—2011  电子电气产品中限用物质的限量要求

BB/T 0031—2023  电化铝烫印箔

CY/T 3  色评价照明和观察条件

CY/T 226.1—2020  化妆品类包装品质量控制要求及检验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水转印花纸  water transfer decal

水浸后，预印的图文能从基材上完整剥离并转移固着到平面或曲面承载物的印刷产品。

3.2

水剥膜  peelable cover coat

可撕膜

水转印花纸（3.1）最外层印刷形成的能剥离的承载图文完整转移的膜。

3.3

隔护层  medium

位于图文信息层与可撕膜之间，隔离可撕膜（3.2）、保护图文信息层的透明光油层。

3.4

水剥离  demould

脱膜

水转印花纸（3.1）浸水后基材脱离的过程。

- 水转印花纸结构

水转印花纸基本结构示意图见图1。

1

2

3

4

5

标引序号说明：

1——水剥膜；

2——隔护层；

3——图文信息层；

4——水溶分离层；

5——基材。

图1  水转印花纸常见结构示意图

- 技术要求

- 5.1  印制质量

水转印花纸印制质量应符合表1的要求。

表1  水转印花纸印制质量要求

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 外观 | 文字、图案清晰，无残缺、无划痕、无气泡、无图文龟裂、无脏污 |
| 同批同色色差 | L＞50，△E00≤4；L＜50，△E00≤3 |
| 印刷套印允差 | ≤0.2 mm |
| 线条宽度允差 | ≤0.1 mm |
| 模切位置允差 | ＜0.5 mm |
| 浮雕厚度允差 | ≤0.1 mm |
| 商品条码 | 应符合GB/T 18348—2022中9要求 |
| 商品二维码 | 应符合GB/T 23704—2017中5.2的二级以上要求 |
| 水剥膜成膜性 | 应能与隔护层完整剥离 |
| 水剥离性 | 浸水（40±10）s后，图1所示的第1～3层与第5层基材间应能自由滑动，并从基材上完全剥离 |
| 储存要求 | 宜在温度（23±2）℃、相对湿度（50±20）%下密封保存。储存时间不宜超过90天，不应超过180天 |

- 5.2  转印过程

- 5.2.1  承载物

表面应干净、不易变形，表面温度宜为（35±15）℃。

- 5.2.2  水剥离

宜使用符合GB 5749要求的温度为（23±2）℃的生活饮用水浸泡，水转印花纸基材宜在约（40±10） s能自由滑动并完整剥离，水剥膜携带的图文信息不应受损。

- 5.2.3  水剥膜剥离

应可直接完整剥离，图文信息不受损，无残膜、无印迹。

- 5.2.4  转印附着力

烘烤固化后，应符合附录A表A.1中一级或二级的要求。

- 5.2.5  耐水性

应符合附录B表B.1中一级或二级的要求。

- 5.2.6  耐酒精性

应符合附录C表C.1中一级或二级的要求。

- 5.3  转印质量

# 水转印花纸转印后质量应符合表2的要求。

表2  水转印花纸转印后质量要求

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 同批同色色差 | L＞50，△E00≤4；L＜50，△E00≤3 |
| 光泽度允差 | 符合CY/T 226.1—2020中4.4.2要求 |
| 烫印清晰度 | 应符合BB/T 0031—2023中5.5中优等品的要求 |
| 防伪功能 | 防伪技术功能应符合GB/T 19425—2003中5.1、5.2、5.3、5.4的D级以上要求 |
| 全息信息 | 外观中黄斑、黑斑、沙眼、划痕、套色错位应符合GB/T 18734—2002中6.1要求，特性指标应符合GB/T 18734—2002中6.3要求 |
| 耐温性 | 烘烤后无爆花、无气泡、无裂纹、无起皱、无变色现象 |
| 环保要求 | 水转印花纸所含物质应符合GB/T 26572—2011中限用物资的限量要求 |

- 检验方法

- 6.1  印制质量

- 6.1.1  外观

在CY/T 3规定的条件下，目视检查5.1中表1的外观、5.2.3中水剥膜剥离、5.3中表2的烫印要求的外观、耐温性要求的外观。

- 6.1.2  同批同色色差

- 6.1.2.1  仪器

符合GB/T 7705—2008中6.6.1的规定。

- 6.1.2.2  仪器校正与使用方法

按GB/T 7705—2008中6.6.2的方法进行。

- 6.1.2.3  检验步骤

随机抽取一张成品印张作为标准样张，将分光光度计设定为CIE△E00公式模式，分别测出其他成品印张与标准样张同部位同色的色差。

- 6.1.2.4  检验结果

比较标准样张与其他成品印张色差，以最大值作为该批成品印张色差。

- 6.1.3  印刷套印允差

使用分度值为0.01 mm刻度放大镜进行测量。

- 6.1.4  线条宽度允差

用符合GB/T 21389规定的分度值为0.02 mm游标卡尺进行测量。

- 6.1.5  模切位置允差

用分度值为0.01 mm刻度放大镜在模切线上进行测量。

- 6.1.6  浮雕厚度允差

用符合GB/T 1216—2018规定的分度值0.001 mm的外径千分尺进行测量。

- 6.1.7  水剥膜成膜性

水转印花纸在温度（23±2）℃、相对湿度（50±20）%下放置8 h后，将水剥膜撕下，观察水剥膜是否完整或有图文信息层残留，以此判断水剥膜是否完整剥离。

- 6.1.8  水剥离性

在温度为（23±2）℃的生活饮用水浸泡（40±10） s能自由滑动并完整剥离，观察可撕膜携带的图文信息是否受损，剥离面是否能感知未溶解的水溶胶成分，以判断水剥离性的优劣。

- 6.2  转印过程

- 6.2.1  承载物

目视检查承载物表面是否干净，用测温枪测试表面温度。

- 6.2.2  水剥离

水转印花纸使用符合GB 5749要求的温度为（23±2）℃的生活饮用水浸泡，约（40±10） s能自由滑动并完整剥离。用温度计测量生活饮用水的温度，用秒表计算水剥离浸泡时间，视觉观察水剥膜携带的图文信息受损情况。

- 6.2.3  转印附着力

按附录A规定的方法进行检测。

- 6.3  转印质量

- 6.3.1  同批同色色差

按6.1.2方法测量。

- 6.3.2  光泽度允差

按CY/T 226.1—2020中5.22的方法进行检测。

- 6.3.3  烫印清晰度

在CY/T 3规定的条件下，目视检查。

- 6.3.4  防伪功能

按GB/T 19425—2003中6的方法进行检测。

- 6.3.5  全息信息

按GB/T 18734—2002中7的方法进行检测。

- 6.3.5  耐温性

在CY/T 3规定的条件下，目视检查。

- 6.3.6  环保要求

按GB/T 26125中的方法进行检测。

- 附  录  A

（规范性）

附着力检测方法

A.1  附着力

A.1.1  仪器

A.1.1.1  量程为0℃～300℃，温差±5℃的恒温鼓风烘烤箱。

A.1.1.2  量程为-50℃～550℃激光测温枪。

A.1.2  工具

A.1.2.1  粘附力为（47±3）N/100 mm胶带。

A.1.2.2  硬度宜为65邵氏度～75邵氏度的胶刮，刀口厚度不大于1.5 mm。

A.1.3  制作测试样品

A.1.3.1  取样方法

A.1.3.1.1  任意抽取一张成品印张作为测试样张。

A.1.3.1.2  按图A.1所示的位置在样张上选取6个花纸。

A.1.3.1.3  分别为6个花纸编号。

A.1.3.2  制作步骤

A.1.3.2.1  选取6个符合5.2.1要求的转印承载物。

A.1.3.2.2  按5.2.2的要求，将6个花纸分别转贴至承载物上。

A.1.3.2.3  用胶刮刮净转贴花纸与承载物之间的气体和水分。

A.1.3.2.4  将转贴好花纸的承载物放进烤箱，摆放均匀，烘箱温度设置为60℃～80℃，烘烤时间设置为40 min～30 min。

A.1.3.2.5  待转贴好花纸的承载物温度降至20℃时，根据需要决定是否揭去花纸的水剥膜。

A.1.3.2.6  再次将贴好花纸的承载物重新放置烤箱，温度设置为140℃～180℃，高温区烘烤20 min进行固化。

A.1.3.2.7  固化好花纸的承载物经自然冷却后制成测试样品。

1

2

标引序号说明：

1——测试样张；

2——花纸（6个）。

图A.1  取样方式示意图

A.1.4  附着力测试方法

A.1.4.1  在一块测试样品涂层上随机选取3处不同位置，此3处位置边缘的相互间距及与涂层边缘最小间距均不小于5 mm，按GB/T 9286—2021中8步骤方法进行检验，切割间距为2 mm。

A.1.4.2  用粘着力为（47±3）N/100 mm的胶带粘贴在图案上，用力压平，留出一定长的胶带斜粘于测试样品上。胶带宽度应大于印花图案。

A.1.4.3  贴上胶带后5 min内，拿住胶带悬空的一端，并以尽可能接近60°的角度，在0.5 s～1.0 s内平稳地撕离胶带。

A.1.4.4  在CY/T 3规定的条件下，目视检查6个测试样品的图文信息层变化。附着力检测示意图见图A.2。

胶带撕离方向

2

1

标引序号说明：

1——胶带；

2——花纸图案。

注：胶带的宽度、长度均略大于花纸图案的宽度、长度。

图A.2  附着力检测示意图

A.1.5  检测结果

A.1.5.1  统计记录6个测试样品中百格切口线条不完整的个数。

A.1.5.2  统计记录6个测试样品中图文信息残缺的个数。

A.1.5.3  统计记录6个测试样品中百格切口线条呈锯齿状的个数。

A.1.6  评级方法

附着力性能评级按表A.1进行。

表A.1  附着力性能评级表

| 级别 | 样品测试后结果 |
| --- | --- |
| 一级 | 百格切口线条完整、直线状、清晰，图文信息无残缺 |
| 二级 | 百格切口图文信息有1～2个测试样品轻微残缺 |
| 三级 | 百格切口图文信息有3个及以上测试样品轻微残缺 |

- 附  录  B

（规范性）

耐水性检测方法

B.1   耐水性

B.1.1  制作测试样品

按A.1.3执行。

B.1.2  耐水性测试方法

B.1.2.1  将6个测试样品在符合GB 5749要求的温度为（23±2）℃的生活饮用水里完全浸泡。

B.1.2.2  测试样品浸泡2 h后，取出擦干水迹。

B.1.2.3  在CY/T 3条件下观察图文信息层表面颜色。

B.1.2.4  按A.1.4测试方法测试附着力。

B.1.3  耐水性检测结果

B.1.3.1  统计记录6个测试样品颜色无变化的数量。

B.1.3.2  统计记录6个测试样品图文信息残缺数量。

B.1.3.3  统计记录6个测试样品颜色轻微变化和图文信息轻微残缺数量。

B.1.4  耐水性评级方法

耐水性评级按表B.1进行。

表B.1  耐水性评级表

| 级别 | 样品测试后结果 |
| --- | --- |
| 一级 | 颜色无变化，图文信息无残缺 |
| 二级 | 1～2个测试样品颜色轻微变白和图文信息有轻微残缺 |
| 三级 | 3个及以上测试样品颜色轻微变白和图文信息有轻微残缺 |

- 附  录  C

（规范性）

耐酒精性检测方法

C.1  耐酒精性

C.1.1  制作测试样品

按A.1.3执行。

C.1.2耐酒精性测试方法

C.1.2.1  将6个测试样品完全浸泡在50°±10°的酒精里。

C.1.2.2  测试样品浸泡20 min后取出测试样品晾干。

C.1.2.3  在CY/T 3条件下观察图文信息层表面颜色的变化。

C.1.2.4  按A.1.4测试方法测试附着力。

C.1.3  耐酒精性测试结果

C.1.3.1  统计记录6个测试样品颜色无变化的数量。

C.1.3.2  统计记录6个测试样品图文信息残缺数量。

C.1.3.3  统计记录6个测试样品颜色轻微变化和图文信息轻微残缺数量。

C.1.4  耐酒精性评级方法

耐酒精性评级按表C.1进行。

表C.1  耐酒精性评级表

| 级别 | 样品测试后结果 |
| --- | --- |
| 一级 | 颜色无变化，图文信息无残缺 |
| 二级 | 1～2个测试样品颜色轻微变白和图文信息有轻微残缺 |
| 三级 | 3个及以上测试样品颜色轻微变白和图文信息有轻微残缺 |

参  考  文  献

[1]  GB/T 9851.2—2008  印刷技术术语  第2部分：印前术语

[2]  GB/T 9851.6—2008  印刷技术术语  第6部分：孔版印刷术语

[3]  GB/T 13217.1—2009  液体油墨颜色检验方法

[4]  GB/T 15962—2018  油墨术语

[5]  CY/Z 30—2019  网版印刷标准体系表

[6]  CY/T 192—2019  网版印刷  网版制作要求及检验方法

[7]  丝网印刷工艺，文化发展出版社，2018年8月第19次印刷

[8]  丝网印刷操作实务，中国轻工业出版社，2019年5月第1版，第1次印刷

___________________________