中国印刷技术协会团体标准

T/PTAC XXX-XXXX

纺织品印花皮膜伸展性试验方法

Test method for extensibility of printed fabric film

征求意见稿

中国印刷技术协会  发布

202X-XX-XX发布                                     202X-XX-XX实施

T

ICS 37.100.01

CCS A17

目   次

前言···································· Ⅲ

1 范围····································1

2 规范性引用文件·······························1

3 术语和定义·································1

4 试验原理····································1

5 试验环境条件··································1

6 仪器设备··································1

7 试验步骤··································1

8 结果描述·····································2

9 试验报告··································2

G

前   言

本文件根据GB/T 1.1—2020给出的起草规则进行编写。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中广测（中山）检测技术有限公司提出。

本文件由中国印刷技术协会归口。

本文件起草单位：中广测（中山）检测技术有限公司、东莞长联新材料科技股份有限公司、中山市沙溪理工学校。

本文件主要起草人：黄明华、赵文爱、朱填坪。

纺织品印花皮膜伸展性试验方法

1  范围

本文件规定了纺织品印花皮膜伸展性的试验方法。

本文件适用于在实验室条件下对纺织品印花皮膜伸展性的测试。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3923.1—2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

T/PTAC 005—2020，3.1 纺织品印花皮膜柔软度试验方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纺织品印花皮膜 printed fabric film

通过印刷方式使印花材料在纺织品上形成的连续膜层。

[来源：T/PTAC 005—2020，3.1]

3.2

伸展性 extensibility

织物被拉伸展开时，纺织品印花皮膜能保持完好无损的能力。

3.3

隔距长度 gauge length

试验装置上夹持试样的两个有效夹持点之间的距离。

[来源：GB/T 3923.1—2013，3.3]

4  试验原理

试样在一定的横向拉力下被拉伸展开时，观察纺织品印花皮膜试样表面的情况，以确定纺织品印花皮膜的伸展性。

5  试验环境条件

试验采用GB/T 6529规定的标准大气。

6  仪器设备

等速伸长（CRE）试验仪符合GB/T 3923.1—2013中6.1的规定。

7 试验步骤

7.1 取样

取样应尽可能地包含更多的印花皮膜。

7.2 制样

7.2.1 裁取3个试样，使试样的长度方向平行于织物的横向，试样的宽度为(50±2) mm，长度应能满足隔距长度100mm。

7.2.2 在5规定的标准大气环境下进行调湿至恒重。

7.3 测试

7.3.1 将试样的长度两端平整地紧固在夹钳内。

7.3.2 设定仪器参数：隔距长度为(100±1) mm，移动速度为(100±5) mm/min，施加拉力14 N，预加张力为1 N。

7.3.3 启动仪器将试样拉伸至指定拉力，停置2 min后立即观察和记录印花皮膜表面的情况。

8 结果描述

检查试验后试样，记录试验后试样的状态：

——伸展性良好：3个印花皮膜试样均没有出现裂纹。

——伸展性一般：只有1个印花皮膜试样出现裂纹。

——伸展性较差：2个及以上印花皮膜试样出现裂纹。

9 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a）本文件的编号；

b）试验环境条件；

c）隔距长度；

d）拉伸速度；

e）试样数量；

f）伸展性结果描述；

g）试验日期；

h）任何偏离本文件的细节。

—————————